产品名称：水平垂直燃烧仪/垂直燃烧 产品型号：ZRX-26537 水平垂直燃烧仪/垂直燃烧 型号：ZRX-26537 水平垂直燃烧仪是按照GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法》和GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能测定 方法B-垂直燃烧法》主要技术指标研发并生产，水平垂直燃烧仪是燃烧性能检测设备的一种。 水平垂直燃烧仪采用冷轧板加静电喷塑工艺，先进工业外观与控制设计，保障试验箱体的美观耐用及试验操作，试验箱体内部体积大于0.5立方米，并配置优质3C认证耐热光学玻璃的大型观测窗，便于实时动态观测试样燃烧状态，控制箱采用微电脑控制器和集成LED数字显示技术，余焰时间，余辉时间均自动记录，数码显示，自动化程度高，操作方便。独特设计水平垂直试验转换开关，通过面板按钮即可实现水平试验和垂直试验的转换。 水平垂直燃烧仪主要适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料行业。 水平垂直燃烧仪是基于GB/T 2408对塑料阻燃性能的研究所生产的，主要用于塑料、橡胶或薄膜及其制品在规定火源直接燃烧下的可燃性试验。以判断材料的耐火等级或阻燃等级。 水平垂直燃烧仪 主要技术指标 燃烧器尺寸 直径9.5mm，管长100mm 燃烧器角度 扇形燃烧器，0°、20°、45°可调节 点火器计时 0～99.99秒任意设置 点燃时间 水平30s；垂直10s 余焰、余辉时间计时器 0～99.99秒，精度：±0.01秒 火焰高度 20mm，手动可调，并配置高度标尺 气体 甲烷、丙烷、天然气、煤气 工作电源 AC220v 50Hz 100W 水平垂直燃烧仪 仪器特征 1、燃烧器电动控制调整位置，自动定时定位，操作方便。 2、配有高敏感可燃气体泄露报警装置，燃气泄漏自动报警。 3、燃烧喷灯可点动上升或下降，随意调整喷灯与试样的距离。 4、配有专门排风系统，废气自动排出。 水平垂直燃烧仪 适用标准 GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法》 GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能测定 方法B-垂直燃烧法》 GB23864-2009《防火封堵材料》 水平垂直燃烧仪是基于GB/T 2408标准对塑料阻燃性能的研究所生产的，主要用于塑料、橡胶或薄膜及其制品在规定火源直接燃烧下的可燃性试验。以判断材料的耐火等级或阻燃等级。 水平垂直燃烧仪价格低廉，设计合理、性能稳定、操作简单是大专院校、科研院所、质检单位及各生产企业必备的理想测试仪器