产品名称：浸渍提拉涂膜机 提拉机 产品型号：ZRX-20653 浸渍提拉涂膜机 提拉机 型号：ZRX-20653 一、产品应用 本产品主要用于溶胶-凝胶法等液相法制备薄膜材料。把洁净干燥的基片浸入溶液中，通过预先设置的浸渍时间、提拉速度、提拉高度、镀膜次数等参数，将浸渍后的基片以一定速度慢慢提拉起来，在基片的表面形成一层纳米级的薄膜。膜层厚度由提拉速度，液体浓度和液体粘度决定。 采用溶胶-凝胶法镀膜，随着基片从溶胶中提拉出来，在基片上附着一层膜，称为 “湿凝胶膜”，随着“湿凝胶膜”膜层中溶剂的挥发，膜层在基片上固化成为“干凝胶膜”。“干凝胶膜”经过进一步的干燥及高温热处理便得到所需的纳米薄膜材料。 二、产品简介 浸渍提拉镀膜机是专门为液相（特别是sol-gel法）制备薄膜材料的研究工作而设计，对不同液体通过浸渍提拉生长薄膜。提拉速度、提拉高度、浸渍时间、镀膜次数（多次多层镀膜）、镀膜间隔时间均连续可调、精密控制。对镀膜基质无特殊要求，片状、块状、圆柱状等均可镀膜。运行稳定、工作时液面无振动，可极大提高实验精度与实验效率。 适用于硅片、晶片、玻璃、陶瓷、金属等所有固体材料表面涂覆工艺。应用于科学研究、产品生产。 三、产品特点 采用自主设计的先进的级精密传动装置； 关键零部件来自中国台湾及日本进口，确保运行精度及稳定性； 采用箱体式设计，镀膜溶液及样品均置于密闭箱体内，避免外界环境的干扰；前门及侧面采用透明玻璃，便于观察镀膜过程； 多达6个参数全自动控制；提拉速度连续可调； 可全自动运行镀膜，也可进入手动操作模式镀膜； 7英寸触摸屏使控制更方便，历史运行记录可方便查询； 高、低速均运行平稳，工作时液面无振动，使成膜更均匀； 四、技术参数 提拉速度范围：1～10000 μm/s，最小分辨率1μm/s； 适用基片尺寸：MIN 10×10 mm，MAX 300×300 mm，厚度 MAX 10mm。 浸渍时间：1～3600 s，最小分辨率1s； 镀膜次数：1～1000次，最少1次； 每次镀膜间隔时间：1～3600 s，最小分辨率1s； 电源：220V/50Hz 速度精度： -0.01% ～ +0.01% 最大行程： 370 mm （以实际为准）