便携式大规格炭-石墨制品电阻率自动测定仪/石墨制品电阻率测定仪/石墨制品电阻率检测仪/石墨电阻率测定仪/多功能电阻率测定仪型号：HAD-GM-III

9900元/台

.用途

现场直接测量大规格炭制品和石墨制品的电阻率

2.仪器及其特点

本测量仪器为携便式，使用极为方便。它采用较为独特的交变电压测量法，可以很精确地测量微弱电压，所以测量在小电流下进行。电流通过电子恒流源恒定后，输出一个很稳定的电流值。与同行仪器比较，本仪器体积小，重量轻（整机重量约8Kg），操作方便，测量精度高。伴有语音，引导测试并告诉测量结果。

3.主要技术指标

电流             5A（5000mA）

测量电压        4mV

分辩率            0.1μΩm

电源             220V±10%  50HZ

功率               <200W

外形尺寸        270×380×400

重量                 8Kg

配套测具        测试架一个

电流、电压探测器之间的电位距离  （10-1400mm可调）

4.安装

按机后面板标示，电源插头接电源插座，将两电流端子插头接A+，A-，航空插头接V+，V-间的插座（注意定位糟的位置），根据炭、石墨制品的长度，选择欲测试样所要求电位探测器之间的距离（L）值，将正负电流端子和正负电位探测器端子安置到测试架上，并固紧，见附图4。

5.大规格—石墨制品电阻率测量步骤

开机，稳定10分钟，按输入长度键，直接从键盘输入两电压之间的距离（以cm为单位）。按电阻率键，再按面积键，直接从键盘输入欲测试样的截面积值（以cm2为单位）,将测试架的四个端子与欲测试样接触（即两电流端子和两电压端子与欲测试样接触），检查两个电流和两个电压四个端子是否接触良好，按电阻率键，待测定值稳定后，数显则为被测制品的电阻率。根据实测制品的需要两电流端子可以从测试架上拿下来使用，但无论用测试架或拿下来使用，两电压端子之间的距离要小于两电流端子之间距离的1/2，而大于1/3。只要参照图5键盘的功能，按相应的键，勿需计算，则按相应的打印方式，打印出所要求的测量项目及其数值。

数据处理和测量精度

本仪器设电流（I）为5A，电位探测器之间距离L值，直接从键盘输入，试样截面积（S）从键盘输入，已按p=V·S/IL编制程序，设计软件参加运算。每一试样，两次平行测量结果的算术平均误差一般在±1.5%以内。完全能满足国标GB6717-86“炭素材料电阻率测定方法”和我国现行的冶金行业标准YB/T035-92“焦炭电阻率的测定方法”的要求。

注意事项：

1.存贮功能使用说明：按存储键，显示F***，等一段时间，数显电阻率值即存贮，以此过程可以多次存贮。若要将存贮值全部清除，可以按编号键重新设置序号。

2.编号输入：按编号键，从键盘输入编号，再按电阻率键，编号即输入。编号在测试前或测试后都可按上述过程输入。

3.主要技术指标中的测量电压为本仪器的最大允许值，若超过此值，则测试的电阻率值不是真实值，即超过本仪器的允许测量范围

联系人：王蕊

电话：15811023934/010-51655247

北京恒奥德仪器仪表有限公司